## Slide 1
PASANTÍA · 15 DE JUNIO DE 2026
Cómo Novopan convierte
madera en tableros
Una mirada al flujo de patios, secado, prensa y reportería
Notas de visita a planta · Quito, Ecuador
Síntesis de 9 audios + notas de campo

## Slide 2
CONTEXTO
¿Qué fabrica Novopan?
Tableros de partículas de madera
Novopan transforma madera rolliza, chip y aserrín en
tableros aglomerados (MDP). El proceso combina muchas
especies — pino, eucalipto, melina, teca, caucho y otras
tropicales — en una receta que cambia según el producto
y la humedad del día.
La planta opera 24 horas: hay descargas, alimentación,
secado, prensa y mantenimiento corriendo todo el tiempo.
MDP estándar
Tablero de densidad media para uso interior.
MDP-RH
Variante resistente a la humedad — más chip
tropical en la receta (nota del audio).
Subproductos
Corteza, polvo y triturado contaminado
se queman como biomasa para los secaderos.

## Slide 3
EQUIPO
Personas clave durante la pasantía
C
Carlos
Gerente de planta
A
Angelo
Gerente de la línea chica
G
Gabriel
Jefe de patios
J
Jorge
Jefe de producción
I
Iván
2.º jefe de producción — guía principal
F
Franklin
Jefe de control de calidad

## Slide 4
MATERIA PRIMA
Especies que entran al patio
Se diferencia entre madera tropical (Costa) y no tropical (Sierra).
NO TROPICAL · Sierra
• Pino — alta rotación, repele la lluvia gracias a corteza
y resina; se descortece y va a la línea.
• Eucalipto (globulus, urograndis) — alta rotación,
absorbe humedad rápido. Siempre descortezado.
→ Llegan ya descortezados o pasan por la descortezadora
de la sierra. La corteza va a biomasa.
TROPICAL · Costa
• Melina, Teca, Caucho y otras especies tropicales.
• Mezcladas: a veces no se conoce con exactitud qué
especies vienen en un mismo lote.
• Tienden a absorber más humedad → afectan la receta
y la velocidad del secador.
→ Llega como rollizo o ya chipeado.

## Slide 5
MATERIAL
Cuatro fracciones que alimentan la planta
Rollizo
Tronco completo. Entra entero a chipeadora
o se descorteza primero.
Chip
Astillas / trozos medianos. Pueden venir ya
chipeados (chip tropical) o salir de la Maier.
Aserrín
Material fino que sale del proceso. Se mezcla
con chip en la receta de alimentación.
Polvo
Fracción muy fina. Va a biomasa como
combustible de los secadores.

## Slide 6
MAPA
El flujo general, en ocho pasos
1
Recepción
(balanza)
2
Patio
(rumas)
3
Pisos móviles
+ receta
4
Chipeadora
+ molinos
5
Secado
6
Clasificación
(zarandas)
7
Silos
+ encolado
8
Prensa
→ tablero
Los pasos 3–7 son los que más cambian día a día según humedad y receta.

## Slide 7
PASO 1–2
Recepción y patios
Lo que pasa al entrar un camión
1. Balanza de entrada → peso, proveedor, especie,
transportista, servicio de explotación.
2. Asignación de patio de descarga.
3. Descarga con grúa (24/7).
4. Balanza de salida → peso final, tiempo en planta.
Tipos de proveedor: propio, terceros, transportista.
Cada artículo tiene código (p. ej., 05 = pino).
Lógica del patio
La especie que más se consume va MÁS CERCA
de producción. Cada minuto cuenta:
• Pino → alta rotación → cerca
• Eucalipto → alta rotación → cerca
• Tropicales mezclados → pueden quedar más lejos
Una ruma ≈ 250 toneladas secas. Algunas duran
un mes, otras se acaban en dos días.
Gabriel y su equipo deciden el layout diario.

## Slide 8
PATIO
La humedad no es uniforme dentro de una ruma
Más seca
Sol y aire la secan rápido.
Humedad media
Conserva humedad — poco contacto con
el exterior.
Más húmeda
Contacto con el suelo y poca ventilación.
Por qué importa
El secador trabaja bien hasta ~110 % de humedad de
ingreso. Con lluvia, lotes tropicales o eucalipto pueden
llegar a 140–150 % — el secador se sobreexige y la
línea baja velocidad.
Mediciones que hace patios:
• Humedad de ingreso (al recibir).
• Humedad de consumo (al triturar).
• Factor de apilamiento (descuenta huecos entre troncos).
• Densidad por especie (diámetro × volumen vs. peso).
Sirven para estimar toneladas secas disponibles y
ajustar la receta del día.

## Slide 9
PASO 3–4
Reducción de tamaño: chipeadora y molino
Chipeadora Maier
QUÉ ES
Chipper de tambor (drum chipper).
Maier Holzhacker es un fabricante alemán
estándar en plantas de tablero.
QUÉ HACE
Convierte rollizos en CHIPS de
~25–35 mm — el primer paso
de reducción.
Flaker tipo Hombak
QUÉ ES
Hombak fabrica knife-ring flakers y
hammermills muy comunes en MDP.
(En los audios: «hombak / combak»).
QUÉ HACE
Toma el chip seco o el rollizo corto
y produce HOJUELAS finas, listas
para el tablero.
Molino re-trituración
QUÉ ES
Las partículas demasiado gruesas que
devuelve la zaranda regresan al molino.
QUÉ HACE
Garantiza que todo el material
llegue al tamaño de receta
antes del encolado.
★ Información de fabricantes completada por investigación — los nombres en audio sonaban como «Mayer» y «Hombak/Combak».

## Slide 10
PASO 5–6
Secado y clasificación de partículas
Secado
Secaderos de tambor rotativo. La línea 2 tiene un
secador de mayor capacidad (≈30) que las dos de la
línea 1.
Combustible: gas + biomasa propia
• Corteza retirada en descortezado
• Polvo fino de las zarandas
• Triturado de material reciclado o contaminado
Vapor de agua → sistema de tratamiento de humo
(en el audio: «Dynesty» — probable inyector de vapor
tipo Dieffenbacher o equipo similar).
Clasificación + Wind Sifter
1. Zarandas → separan grueso / mediano / fino / polvo
por mallas vibratorias.
2. El material grueso vuelve al molino.
3. WIND SIFTER (clasificador por aire)
Una corriente ascendente separa partículas por
peso aerodinámico:
– ligero y útil → sube al silo
– pesado / piedras / metales → cae y se descarta
También hay imán para retirar metales antes de prensa.
★ Wind Sifter explicado a partir de manuales de plantas de tablero — el término que usaron en planta.

## Slide 11
PASO 7–8
Encolado, prensado y tablero final
A
Silos
Almacén intermedio.
Material seco y
clasificado, listo
para mezclar.
B
Encolado
Resina + cera +
endurecedor se dosifican
según peso. Receta
varía por producto.
C
Formación + Prensa
Se forma una colchoneta
y se prensa caliente.
Inyección de vapor acelera
el curado.
D
Lijado + Corte
El tablero sale, se enfría,
se lija a espesor y se corta
al tamaño final.
Productos mencionados
MDP estándar — uso interior seco.
Receta más ligera en chip tropical.
MDP-RH (resistente a la humedad) — p. ej. 19 mm.
Más chip tropical en la receta; resina apropiada
para ambientes húmedos.

## Slide 12
OPERACIÓN
Reportería de descargas: el problema observado
Lo que SÍ se mide hoy
• Hora de entrada y salida en balanza
• Placa, proveedor, transportista, especie
• Peso de entrada y salida
• Ubicación de descarga asignada
Semáforo de tiempo total
Verde
≤ 1 h
Amarillo
1 h – 1 h 30
Rojo
> 2 h 30 — extremos 5 h+
Lo que NO distingue el sistema
El tiempo registrado mezcla:
espera + traslado + descarga real + salida
Un camión puede estar 3 h dentro y solo 30 min
haber sido descarga real. No hay forma de saber
si la demora fue el operador, la grúa, o el camión.
Casos extremos > 5 h se penalizan en bono de
producción, aunque el motivo a veces sea
organización interna (grúas desviadas a alimentar
producción cuando bajan las rumas de consumo).

## Slide 13
SISTEMAS
Las herramientas que vi en planta
ANIME
Sistema de recepción / ingreso
de madera. Panel de balanza con
proveedor, especie, peso, hora.
★ Nombre exacto por confirmar
IFO
Aplicativo en dispositivo tipo
celular con lector de código de
barras. Operadores reportan
consumo desde la ruma.
★ Nombre exacto por confirmar
IDMAD / ITMAD
Almacén con UBICACIÓN.
Identifica dónde está cada
especie en patio (P07001 = Patio 7,
ubicación 01).
Nivel «físico» del inventario
PERMAL / PEREMAL
Almacén SIN ubicación pero
vinculado a producción.
Acumula toneladas listas para
consumo del día.
Nivel «consumible» del inventario

## Slide 14
REFLEXIÓN
Oportunidades de mejora detectadas
1
Medir cada etapa por separado
Separar espera, traslado, descarga y salida.
Hoy todo se mezcla en un solo tiempo.
2
Alertas activas para supervisores
Notificar al supervisor cuando un camión
lleve más de X minutos sin descarga.
3
Visibilidad del trade-off de grúas
Saber cuántas grúas están en descarga vs.
alimentando rumas de consumo en tiempo real.
4
Documentar la receta del día
Capturar la receta (especies + proporciones)
junto con humedad real, no solo verbal.

## Slide 15
EN UNA FRASE
Novopan coordina recepción,
patios, humedad, trituración,
secado, clasificación y prensa
para convertir muchas especies
en un tablero consistente.
Lo más interesante no es una máquina, sino la RECETA del día:
qué especies, en qué proporción, con qué humedad — para que la línea no se frene.